- Приложение N 2

к техническому регламенту

о безопасности средств

индивидуальной защиты

ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО МИГРАЦИИ

И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,

ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ИЗ КОМПОНЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

──────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┬───────────────

Наименование материала, │  Контролируемые  │ Допустимое  │   Предельно

изделия         │    показатели    │ количество  │  допустимая

│                  │ миграции в  │концентрация в

│                  │   водную    │   воздушной

│                  │  модельную  │   модельной

│                  │ среду, мг/л │ среде, мг/м3

──────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┴───────────────

I. Полимерные материалы и пластические массы на их основе

1. Полиэтилен (ПЭВД,         формальдегид         0,1           0,003

ПЭНД), полипропилен,         ацетальдегид         0,2           0,01

сополимеры пропилена с        этилацетат          0,1            0,1

этиленом, полибутилен,          гексан            0,1             -

полиизобутилен,                 гептан            0,1             -

комбинированные материалы       гексен             -            0,085

на основе полиолефинов          гептен             -            0,065

ацетон            0,1           0,35

спирты:

метиловый           0,2            0,5

пропиловый          0,1            0,3

изопропиловый         0,1            0,6

бутиловый           0,5            0,1

изобутиловый         0,5            0,1

2. Полистирольные

пластики:

полистирол (блочный,            стирол           0,01           0,002

суспензионный,                 спирты:

ударопрочный)                 метиловый           0,2            0,5

бутиловый           0,5            0,1

формальдегид         0,1           0,003

бензол           0,01            0,1

толуол            0,5            0,6

этилбензол         0,01           0,02

сополимер стирола с             стирол           0,01           0,002

акрилонитрилом               акрилонитрил        0,02           0,03

формальдегид         0,1           0,003

бензальдегид        0,003          0,04

АБС-пластики                    стирол           0,01           0,002

акрилонитрил        0,02           0,03

альфа-метилстирол       0,1           0,04

бензол           0,01            0,1

толуол            0,5            0,6

этилбензол         0,01           0,02

бензальдегид        0,003          0,04

ксилолы (смесь       0,05            0,2

изомеров)

сополимер стирола с             стирол           0,01           0,002

метилметакрилатом          метилметакрилат       0,25           0,01

метиловый спирт        0,2            0,5

формальдегид         0,1           0,003

сополимер стирола с             стирол           0,01           0,002

метилметакрилатом и        метилметакрилат       0,25           0,01

акрилонитрилом               акрилонитрил        0,02           0,03

метиловый спирт        0,2            0,5

формальдегид         0,1           0,003

сополимер стирола с             стирол           0,01           0,002

альфаметилстиролом        альфа-метилстирол       0,1           0,04

бензальдегид        0,003          0,04

ацетофенон          0,1           0,003

сополимеры стирола с            стирол           0,01           0,002

бутадиеном                     бутадиен          0,05             1

ацетальдегид         0,2           0,01

ацетон            0,1           0,35

спирты:

метиловый           0,2            0,5

бутиловый           0,5            0,1

ксилолы (смесь       0,05            0,2

изомеров)

вспененные                      стирол           0,01           0,002

полистиролы                     бензол           0,01            0,1

толуол            0,5            0,6

этилбензол         0,01           0,02

кумол             0,1           0,014

(изопропилбензол)

метиловый спирт        0,2            0,5

формальдегид         0,1           0,003

3. Поливинилхлоридные

пластики (ПВХ):

жесткий ПВХ                винил хлористый     0,01 или         0,01

1,0 мг/кг

(1 ррт)

готового

изделия

ацетальдегид         0,2           0,01

ацетон            0,1            0,3

спирты:

метиловый           0,2            0,5

пропиловый          0,1            0,3

изопропиловый         0,1            0,6

бутиловый           0,5            0,1

изобутиловый         0,5            0,1

бензол           0,01            0,1

толуол            0,5            0,6

цинк (Zn)            1              -

олово (Sn)           2              -

пластифицированный ПВХ,     диоктилфталат          2            0,02

дополнительно к             дидодецилфталат        2             0,1

показателям, указанным    диизододецилфталат       2            0,03

для жесткого ПВХ, следует

определять

4. Полимеры на основе        винилацетат          0,2           0,15

винилацетата и его           формальдегид         0,1           0,003

производных:                 ацетальдегид         0,2           0,01

поливинилацетат,                гексан            0,1             -

поливиниловый спирт,            гептан            0,1             -

сополимерная дисперсия

винилацетата с

дибутилмалеинатом

5. Полиакрилаты                 гексан            0,1             -

гептан            0,1             -

акрилонитрил        0,02           0,03

метилакрилат        0,02           0,01

метилметакрилат       0,25           0,01

бутилакрилат        0,01          0,0075

6. Полиоргано-силаксаны      формальдегид         0,1           0,003

(силиконы)                   ацетальдегид         0,2           0,01

фенол            0,05           0,003

спирты:

метиловый           0,2            0,5

бутиловый           0,5            0,1

бензол           0,01            0,1

7. Полиамиды:

полиамид 6                  Е-капролактам         0,5           0,06

(поликапроамид,                 бензол           0,01            0,1

капрон)                         фенол            0,05           0,003

полиамид 66               гексаметилендиамин     0,01           0,001

(полигексаметиленди-        метиловый спирт      0,2            0,5

памид, найлон)                  бензол           0,01            0,1

полиамид 610              гексаметилендиамин     0,01           0,001

(полигексаметилен-          метиловый спирт      0,2            0,5

себацинамид)                    бензол           0,01            0,1

8. Полиуретаны              этиленгликоль          1              1

ацетальдегид         0,2           0,01

формальдегид         0,1           0,003

этилацетат          0,1            0,1

бутилацетат          0,1            0,1

ацетон            0,1           0,35

спирты:

метиловый           0,2            0,5

пропиловый          0,1            0,3

изопропиловый         0,1            0,6

бензол           0,01            0,1

толуол            0,5            0,6

9. Полиэфиры:

полиэтиленоксид              формальдегид         0,1           0,003

ацетальдегид         0,2           0,01

полипропиленоксид            метилацетат          0,1           0,07

ацетон            0,1           0,35

формальдегид         0,1           0,003

ацетальдегид         0,2           0,01

политетраметиленоксид      пропиловый спирт       0,1            0,3

ацетальдегид         0,2           0,01

формальдегид         0,1           0,003

полифениленоксид                фенол            0,05           0,003

формальдегид         0,1           0,003

метиловый спирт        0,2            0,5

полиэтилентерефталат и       ацетальдегид         0,2           0,01

сополимеры на основе        этиленгликоль          1              1

терефталевой кислоты      диметилтерефталат       1,5             -

формальдегид         0,1           0,003

спирты:

метиловый           0,2            0,5

бутиловый           0,5            0,1

изобутиловый         0,5            0,1

ацетон            0,1           0,350

поликарбонат                    фенол            0,05           0,003

дифенилолпропан       0,01           0,04

метиленхлорид         7,5             -

(дихлорметан)

хлорбензол         0,02            0,1

полисульфон                дифенилолпропан       0,01           0,04

бензол           0,01            0,1

фенол            0,05           0,003

полифениленсульфид              фенол            0,05           0,003

ацетальдегид         0,2           0,01

метиловый спирт        0,2            0,5

дихлорбензол        0,002          0,03

бор (B)            0,5             -

при использовании в

качестве связующего:

фенолоформальдегидных           фенол            0,05           0,003

смол                         формальдегид         0,1           0,003

кремнийорганических смол     формальдегид         0,1           0,003

ацетальдегид         0,2           0,01

фенол            0,05           0,003

спирты:

метиловый           0,2            0,5

бутиловый           0,5            0,1

бензол           0,01            0,1

эпоксидных смол             эпихлоргидрин         0,1            0,2

фенол            0,05           0,003

дифенилолпропан       0,01           0,04

формальдегид         0,1           0,003

10. Фторопласты:              фтор - ион          0,5             -

фторопласт-3, фторопласт-     (суммарно)

4, тефлон                    формальдегид         0,1           0,003

гексан            0,1             -

гептан            0,1             -

11. Пластмассы на основе     формальдегид         0,1           0,003

фенолоальдегидных смол       ацетальдегид         0,2           0,01

(фенопласты)                    фенол            0,05           0,003

12. Полиформальдегид         формальдегид         0,1           0,003

ацетальдегид         0,2           0,01

13. Аминопласты (массы       формальдегид         0,1           0,003

прессованные карбамидо- и

меламиноформальдегидные)

14. Полимерные материалы    эпихлоргидрин         0,1            0,2

на основе эпоксидных смол       фенол            0,05           0,003

дифенилолпропан       0,01           0,04

формальдегид         0,1           0,003

15. Иономерные смолы, в      формальдегид         0,1           0,003

том числе серлин             ацетальдегид         0,2           0,01

ацетон            0,1           0,35

метиловый спирт        0,2            0,5

цинк (Zn)            1              -

16. Целлюлоза                 этилацетат          0,1            0,1

формальдегид         0,1           0,003

бензол           0,01            0,1

ацетон            0,1           0,35

17. Эфирцеллюлозные           этилацетат          0,1            0,1

пластмассы (этролы)          ацетальдегид         0,2           0,01

формальдегид         0,1           0,003

спирты:

метиловый           0,2            0,5

изобутиловый         0,5            0,1

ацетон            0,1           0,35

18. Коллаген (биополимер)    формальдегид         0,1           0,003

ацетальдегид         0,2           0,01

этилацетат          0,1            0,1

бутилацетат          0,1            0,1

ацетон            0,1           0,35

спирты:

метиловый           0,2            0,5

пропиловый          0,1            0,3

изопропиловый         0,1            0,6

бутиловый           0,5            0,1

изобутиловый         0,5            0,1

II. Компоненты резины и резинотканевых материалов

19. Бутадиен-нитрильные    нитрил акриловой      0,03           0,03

синтетические каучуки          кислоты

20. Стирольные и                стирол           0,01           0,002

бутадиенстирольные              фенол            0,05           0,003

синтетические каучуки        формальдегид         0,1           0,003

этилбензол         0,01           0,02

ацетальдегид         0,2           0,01

21. Хлоропреновые             хлоропрен            -            0,002

синтетические каучуки

22. Полиуретановые           толуилендии-          -            0,002

синтетические каучуки          зоцианат

23. Тиурам Д (тетраметил-       цимат              -            0,03

тиурамдисульфид)                тиурам             -             0,5

диметиламин         0,005            -

сероуглерод         0,005            -

24. Этилцимат                 этилцимат           0,6             -

диэтиламин         0,05             -

25. Тиурам Е              тетраэтилтиурам-        0,5           0,03

(тетраэтилтиурам-            дисульфид

дисульфид)                   этилцимат            0,6             -

диэтиламин          0,05             -

26. Тиурам ЭФ             диэтилдифенилти-        0,5             -

(диэтилдифенилтиурам-      урамдисульфид

дисульфид)

27. Каптакс                  2-меркапто-          0,4           0,012

бензтиазол

28. Альтакс               ди-2-бензтиазолин-      0,4           0,03

дисульфид

2-меркапто-          0,4           0,012

бензтиазол

III. Тканевые материалы (по волокнам, входящим в состав тканей)

29. Натуральное волокно      суммарно по

пестицидам:

пентахлорфенол       0,05             -

формальдегид         0,1           0,003

30. Искусственное волокно    сероуглерод           1            0,005

(вискоза, ацетаты)

31. Химическое волокно      этиленгликоль          1              1

(полиэфирное волокно -    диметил-терефталат      1,5           0,05

ПЭ, лавсан)

32. Полиамидное волокно      капролактам          0,5           0,06

(ПА, капрон, нейлон)      гексаметилендиамин     0,01           0,001

33. Полиакрилонитрильное     акрилонитрил        0,02           0,03

волокно (ПАН, нитрон)        винилацетат          0,2           0,15

34. Поливинилхлоридное          бензол           0,01            0,1

волокно (ПВХ, хлорин)           толуол            0,5            0,6

диоктилфталат          2            0,02

дибутилфталат         0,2             -

35. Поливинилспиртовое       винилацетат          0,2           0,15

волокно (ПВС, винол)

36. Полиолефиновое           формальдегид         0,1           0,003

волокно                      ацетальдегид         0,2           0,01

(полипропиленовое,

полиэтиленовое)

37. Полиуретоновое          этиленгликоль          1              1

волокно (спандекс)           ацетальдегид         0,2           0,01

IV. Красители

38. Красители                 на основе           не             не

бензидина       допускается    допускается

мышьяк (As)         0,05           0,003

свинец (Pb)         0,03          0,0003

кадмий (Cd)         0,001         0,0003

хром (Cr)           0,1          0,0015

кобальт (Co)         0,1           0,001

медь (Cu)            1            0,001

никель (Ni)          0,1           0,001

ртуть (Hg)        0,0005         0,0003

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение N 3

к техническому регламенту

о безопасности средств

индивидуальной защиты

ФОРМЫ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────

Наименование средств         │Форма подтверждения │ Класс риска

индивидуальной защиты         │    соответствия    │

────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────

I. Средства индивидуальной защиты от механических факторов

1.   Одежда специальная защитная от        декларирование       первый

механических факторов

2.   Одежда специальная от возможного       сертификация        второй

захвата движущимися частями

механизмов

3.   Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

ног (обувь) от ударов

4.   Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

ног (обувь) от вибраций

5.   Средства индивидуальной защиты        декларирование       первый

ног (обувь) от скольжения

6.   Средства индивидуальной защиты         сертификация        второй

головы (каски защитные)

7.   Средства индивидуальной защиты         сертификация        второй

головы от ударов о неподвижные

объекты (каски защитные

облегченные и каскетки)

8.   Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

глаз (очки защитные)

9.   Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

органа слуха

10.  Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

лица (щитки защитные лицевые)

11.  Средства индивидуальной защиты от          -"-               -"-

падения с высоты

12.  Средства индивидуальной защиты        декларирование       первый

рук от механических факторов

13.  Средства индивидуальной защиты         сертификация        второй

рук от вибраций

II. Средства индивидуальной защиты от химических факторов

14.  Костюмы изолирующие от химических      сертификация        второй

факторов (в том числе применяемые

для защиты от биологических

факторов)

15.  Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

органов дыхания изолирующего типа

16.  Средства индивидуальной защиты         сертификация        второй

органов дыхания фильтрующего типа

17.  Одежда специальная защитная, в             -"-               -"-

том числе одежда фильтрующая

защитная от химических факторов

18.  Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

глаз (очки защитные) от

химических факторов

19.  Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

рук от химических факторов

20.  Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

ног (обувь) от химических

факторов

III. Средства индивидуальной защиты от радиационных факторов

21.  Костюмы изолирующие для защиты         сертификация        второй

кожи и органов дыхания от

радиоактивных веществ

22.  Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

органов дыхания фильтрующего типа

от радиоактивных веществ

IV. Средства индивидуальной защиты от высоких

и (или) низких температур

23.  Одежда специальная защитная и          сертификация        второй

средства индивидуальной защиты

рук от конвективной теплоты,

теплового излучения, искр и брызг

расплавленного металла

24.  Одежда специальная защитная и              -"-               -"-

средства индивидуальной защиты

рук от воздействия пониженной

температуры

25.  Средства индивидуальной защиты        декларирование       первый

ног (обувь) от высоких и (или)

низких температур, тепловых

излучений, искр и брызг

расплавленного металла

26.  Средства индивидуальной защиты         сертификация        второй

головы от высоких и (или) низких

температур, тепловых излучений

27.  Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

глаз (очки защитные) и лица

(щитки защитные лицевые) от брызг

расплавленного металла и горячих

частиц

V. Средства индивидуальной защиты от теплового воздействия

электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений

электрическим током, а также от воздействия

статического электричества

28.  Одежда специальная защитная от         сертификация        второй

теплового воздействия

электрической дуги

29.  Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

лица от теплового воздействия

электрической дуги (щитки

защитные лицевые)

30.  Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

ног (обувь) от теплового

воздействия электрической дуги

31.  Белье нательное термостойкое и             -"-               -"-

термостойкие подшлемники от

теплового воздействия

электрической дуги

32.  Одежда специальная и другие                -"-               -"-

средства индивидуальной защиты от

воздействия электростатического,

электрического, магнитного и

электромагнитного полей

33.  Средства индивидуальной защиты             -"-               -"-

глаз (очки защитные) и лица

(щитки защитные лицевые) от

воздействия электромагнитного

поля

34.  Средства индивидуальной защиты от     декларирование       первый

воздействия статического

электричества

35.  Диэлектрические средства               сертификация        второй

индивидуальной защиты от

воздействия электрического тока

VI. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости

36.  Одежда специальная сигнальная         декларирование       первый

повышенной видимости

VII. Средства индивидуальной защиты дерматологические

37.  Средства индивидуальной защиты         сертификация        второй

дерматологические

VIII. Комплексные средства индивидуальной защиты

38.  Комплексные средства               для комплексных средств

индивидуальной защиты              индивидуальной защиты

подтверждение соответствия

осуществляется по формам и

схемам подтверждения

соответствия их составных

элементов. Сочетаемость

элементов средств индивидуальной

защиты декларируется

изготовителем на основе

собственных доказательств

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────